# Izolacja termiczna zbiorników LNG

Prawo Fouriera

q=−λ gradT=−λ ∇T Wm2

gradT≡∇T=∂T∂xi+∂T∂yj+∂T∂zk

Q=Aq

q – wektor gęstości strumienia ciepła [W/m2]

Q – wektor strumienia ciepła [W]

gdzie λ Wm⋅K  współczynnik przewodzenia ciepła (przewodność cieplna)

T – temperatura [K]

Dla płaskiej ścianki jednowarstwowej

Q=Aq=AλδTw1−Tw2

Cienką ściankę cylindryczną, tzn. o stosunku  D/d  bliskim jedności, można traktować w obliczeniach jako ściankę płaską.

Dla płaskiej ścianki wielowarstwowej

Q=AλzδTw1−Tw2

gdzie:

λz  - zastępczy współczynnik przewodzenia ciepła

δ=δ1+δ2+δ3+ ⋯  - całkowita grubość ścianki wielowarstwowej

λz=δ1+δ2+δ3+ ⋯δ1λ1+δ2λ2+δ3λ3+ ⋯

Materiały izolacyjne stosowane w zbiornikach LNG powinny się charakteryzować jak najniższą przewodnością cieplną, aby ograniczyć ilość odparowywanego LNG. Zbiorniki z pojedynczą ścianką izoluje się zwykle poliuretanem. W zbiornikach z podwójna ścianką materiałem izolacyjnym jest perlit wsypywany pomiędzy ścianki. Zawieszony wewnętrzny dach zbiornika jest izolowany perlitem, wełną mineralną i włóknem szklanym.

Poniżej przedstawiono sposób zaizolowania typowego zbiornika metalowego (średnica zbiornika około 44 m).

Przestrzeń pomiędzy ściankami zbiornika wewnętrznego i zewnętrznego wypełniona jest perlitem ekspandowanym (λ = 0,025 W/(m·K)) w formie granulatu. Wewnętrzna ścianka zbiornika jest zaizolowana poliuretanem (λ = 0,032 W/(m·K)), który jest na nią natryskiwany. Zewnętrzna ściana zbiornika jest pokryta matą z włókna szklanego o grubości 0,25 m (λ = 0,046 W/(m·K)). Płaski dach wewnętrzny zaizolowany jest włóknem szklanym (warstwa 2 m) lub perlitem ekspandowanym. Dno zbiornika jest pokryte szkłem spienionym (λ = 0,042 W/(m·K)).

## Zbiornik stalowy

### Perlit

Perlit to granulat lawy z erupcji wulkanów podmorskich. Perlit w swojej strukturze zawiera krople wody uwięzione w zamkniętych komórkach.

Wydobyty ze złoża perlit zostaje zmielony do odpowiedniej granulacji, a następnie wprowadzony na kilka sekund do pieca, w którym panuje temperatura 900 - 1000 °C. Zamknięte w ziarenkach krople wody wytwarzają parę o ciśnieniu wystarczającym do rozkruszenia materiału do wielkości od kilkudziesięciu µm do kilku mm. Równolegle przebiega proces spiekania szkliwa wulkanicznego i tworzą się, w zdecydowanej większości, wewnątrz puste i trochę nieregularne, szkliste banieczki. Proces ten nosi nazwę ekspandacji (spęczania), a otrzymany produkt o białawej barwie – perlitu ekspandowanego. Objętość ziaren zwiększa się od 5 do 20 razy. Perlit ekspandowany jest łamliwy i łatwo się kruszy. Gęstość perlitu surowego wynosi od 1,0 do 1,50 kg/dm3, natomiast perlitu ekspandowanego od 0,025 – 0,18 kg/dm3. Współczynnik przewodnictwa cieplnego perlitu ekspandowanego wynosi od 0,045 do 0,059 W/(m·K). Perlit jest całkowicie niepalny.